# ARIES

## TENCUIALA GRANULATA

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, colorat cu pigmenti de fier si granule naturale de marmura. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp.

In functie de marimea granulelor (F-R), exista doua tipuri.

Culoare  		: catalog de culori,  paleta de culoare/nuante, 156 de culori

Caract.chimica 	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.9 kg/litru

Preparare 		: produsul nu necesita preparare, se aplica direct

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: F   = 2-2.5 kg/mp

R   = 3.2-3.5 kg/mp

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 		: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se da unul sau doua straturi de Saif Seal Coat Quartz.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete cu mucegai : se aplica in unul sau doua straturi No Mould. Dupa uscare se curata de praf si se aplica Saif Seal Primer. Ca ultim strat se aplica Saif Seal Coat Quartz.

#### Aplicarea produsului

Se va amesteca obligatoriu inainte de aplicare. Se intinde produsul cu o gletiera inoxidabila. Surplusul de material se indeparteaza cu marginea gletierei. Se va aplica cu grija, pentru ca stratul aplicat sa fie uniform ca grosime. Pentru micile retusuri, gletiera trebuie sa fie curata si umezita. Nu se aplica direct sub razele solare sau vant. Trebuie ferita de medii umede (ploaie) timp de 24 de ore dupa aplicare. Nu se aplica sub temperaturi sub +5°C. dispozitivele utilizate in aplicarea produsului, se vor curata cu apa calduta.

# NEPTUN

##### TENCUIALA RUSTICA

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, format din particule de quartz si calciu. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp.

In functie de marimea granulelor (F-R), exista doua tipuri.

Culoare 		: 156 de culori/nuante prezente in paleta de culoare si catalog

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.9 kg/litru

Preparare 		: produsul nu necesita preparare, se aplica direct

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: F   = 2-2.5 kg/mp

R   = 3.2-3.5 kg/mp

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 		: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : se aplica unul sau doua straturi de Saif Seal Coat Quartz.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete mucegaite : se aplica unul sau doua straturi de No Mould, iar dupa uscare se aspira/curata de praf. Dupa aceea, in vederea stabilizarii suprafetei de aplicare se da un strat de Saif Seal Primer, iar ca ultim strat se aplica Saif Seal Coat Quartz.

#### Aplicarea produsului

Obligatoriu, se amesteca inainte de utilizare. Se intinde produsul cu o gletiera inoxidabila. Surplusul de material se indeparteaza cu marginea gletierei. Se va aplica cu grija, pentru ca stratul aplicat sa fie uniform ca grosime. Pentru micile retusuri, gletiera trebuie sa fie curata si umezita. Ca ultima operatie, cu o gletiera de plastic, apasand usor si miscand bratul usor in cercuri, se da forma modelului. Nu se aplica direct sub razele solare sau conditii atmosferice vantoase. Trebuie ferita de medii umede (ploaie) timp de 24 de ore dupa aplicare. Nu se aplica sub temperaturi sub +5°C. Dispozitivele utilizate in aplicarea produsului, se vor curata cu apa calduta.

# VEGA AKRIL

##### VOPSEA TEXTURATA

Este un material texturat pentru suprafete de interior si exterior, format din particule de quartz. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp. Se produce pe esenta acrilica, siliconica si pliolitica.

In functie de marimea granulelor (BL-BR), exista doua tipuri.

Culoare 		: 156 de culori/nuante prezente in palet de culoare si catalog

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.75 kg/litru

Preparare 		: produsul nu necesita preparare, se aplica direct

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: BL   = 1-1.2 kg/mp

BR   = 1.8-2 kg/mp

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 		: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : pentru suprafetele de interior , se va aplica Saif Seal Akril, iar pentru suprafetele exterioare se aplica un strat de Saif Seal Coat Quartz.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete mucegaite : pentru suprafetele cu mai multe straturi de mucegai, se va utiliza produsul No Mould. Dupa uscare, urmele de mucegai se vor sterge cu o carpa si apoi se va aplica produsul Saif Seal Dur.

#### Aplicarea produsului

Se amesteca inainte de utilizare. In functie de efectul ce se doreste a fi obtinut, se va aplica cu o rola cu canale mici sau mari. Se va aplica pana ce produsul aplicat va fi omogen pe verticala si orizontala. La ultima aplicare cu rola, pentru a se obtine acelasi efect, aplicatia se va face numai in acelasi sens. Daca se doreste obtinerea unui efect mai rotund (cu varfuri neascutite), se va amesteca in galeata de Vega un pahar de apa, se va amesteca si numai dupa aceea se va face aplicatia. Nu se va aplica in conditii atmosferice cu  vanturi puternice,  insorite, ploioase si cu temperaturi sub +5°C. dupa aplicare, se va feri de ploi timp de 48 de ore. Dispozitivele de aplicare utilizate, se vor curata cu apa calduta dupa folosire.

# ELASTOBE

##### VOPSEA ELASTICA DE EXTERIOR

Este un material texturat pentru suprafete de exterior care formeaza un strat elastic/flexibil, rezistent la toate conditiile atmosferice. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior cu vopseluri acrilice si siliconice. Este rezistenta la razele solare, lavabila, cu grad ridicat de impermeabilitate, permeabila la aer; cu rezistenta mecanica. Nu se deterioreaza (crapa) datorita crapaturilor din tencuiala. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp.

Culoare 		: 156 de culori/nuante prezente in  paleta de culoare si catalog

Caract.chimica	: rasina acrilica elastomerica

Densitate 		: 1.35 kg/litru

Preparare 		: pentru aplicarea primului strat – 15% apa, al doilea strat nu necesita diluare

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: 2-3 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 15 kg

### Pregatirea suprafetei de aplicare

Suprafete noi : se aplica un strat de Saif Seal Plyo.

Suprafete vopsite anterior : se vor curata zonele in care vopseaua veche se cojeste, zonele prafuite, patate de ulei si murdare, dupa care se aplica un strat de Saif Seal Plyo.

Suprafete mucegaite : se aplica in cateva straturi No Mould si mai tarziu un strat de Saif Seal Plyo.

#### Aplicarea produsului

In primul rand se va aplica, cu ajutorul unei role, un strat de Saif Seal Plyo. Dupa 24 de ore de la aplicare, cu ajutorul unei role de sfoara se aplica primul strat de Elastobe pregatit prealabil, diluat in proportie de 15% cu apa, avand grija ca produsul sa fie uniform aplicat.dupa 24 de ore de la aplicarea primului strat de Elastobe (cand sunteti siguri ca s-a uscat), se va aplica un al doilea strat de Elastobe nediluat, cu ajutorul unei role texturate pentru a se obtine aplicatia prezentata in catalog. Nu se poate aplica sub temperaturi de +5°C sau cand se asteapta ca temperaturile sa scada sub aceasta cifra, dupa aplicatie. Dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa calduta.

# MIKRO AKRILIC 600 – MIKRO AKRILIC 700

##### VOPSEA ACRILICA DE EXTERIOR

Este o vopsea potrivita pentru zugravirea si protejarea fatadelor exterioare.Este un material rezistent la toate conditiile atmosferice. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Prezinta aderenta la suprafata aplicata si o mare rezistenta in timp. Datorita particoleleor de quartz din componenta, la atingere este un material zgrumturos, dar cu aspect neted.

Se produce pe esenta micro acrilica, siliconica si pliolita.

Culoare 		: 156 de culori/nuante prezente in paleta de culoari si catalog

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.60 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 20-25%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: Micro 600  = 2.5-3 mp/kg

: Micro 700  = 3-3.5 mp/kg

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 25 kg

### Pregatirea suprafetei de aplicare

Suprafete noi : se aplica Saif Seal Akrilik.

Suprafete vechi : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat. Daca se va folosi la suprafete de interior, se aplica un strat de Saif Seal Dur.

Suprafete mucegaite : se aplica in cateva straturi No Mould. Dupa uscare, puful de mucegai ramas se va curata cu o carpa si se urmeaza operatiile descrise mai sus.

#### Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie al suprafetei de aplicare, se dilueaza cu apa in proportie de 20-25%. Produsul se va amesteca bin einainte de utilizare. Aplicatia se poate efectua cu ajutorul unei bidinele, role sau pompa. Nu se va efectua aplicatia in conditii atmosferice cu vanturi puternice, insorite, ploioase sau sub temperaturi de +5°C. dupa aplicarea produsului, suprafata trebuie ferita timp de 24 de ore de ploi. Dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor spala cu apa calduta.

# AKRILIC 100  EX

##### VOPSEA ACRILICA DE EXTERIOR

Este o vopsea pe baza apoasa, cu o textura neteda pentru suprafete de interior si exterior.Este un material rezistent la toate conditiile atmosferice. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp. Datorita particoleleor de quartz din componenta, la atingere este un material zgrunturos, dar cu aspect  neted.

Se produce cu esenta  acrilica, siliconica  si pliolita.

Culoare 		: 156 de culori/nuante prezente pe  palete de culoare

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.58 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 20-

30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 6-8 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 15 litri

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica Saif Seal Akrilik.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete mucegaite : se aplica in cateva straturi produsul No Mould. Dupa uscarea acestora, se curata suprafata cu o carpa si se aplica un strat de Saif Seal Primer.

#### Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie a suprafetei, se va dilua cu apa in proportie de 20-30%. Se va amesteca bine inainte de utilizare. Se aplica in doua straturi, la diferenta de 4-6 ore intre ele. Aplicarea se poate face cu bidineaua, rola sau pompa. Dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa calduta.

# PRACTICA

##### VOPSEA   PENTRU PLAFOANE

Este o vopsea pe baza apoasa pentru suprafete de interior. Este un material permeabil la aer, cu un grad bun de acoperire si aplicare usoara. Este indicat a se folosi in mod special pentru vopsirea plafoanelor. Datorita caracteristicii odorizante (miros de lamaie), spatiul in care s-a facut aplicarea produsului poate fi utilizat la cateva ore dupa aplicarea materialului.

Culoare 		: alb mat

Caract.chimica	: rasina acrilica

Densitate 		: 1.63 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 20-

30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 5-6 mp/litru sau 3-3.5 mp/kg

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 15 litri, 20 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : ca amorsa, se utilizeaza un strat de Saif Seal Dur in diluatie cu apa in proportie de 300%.

Supafete vopsite anterior : vopseaua anterioara trebuie curata in totalitate. Se aplica pentru stabilizare, un strat de Saif Seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa. Daca suprafata de aplicare este cu probleme sau daca este vorba despre o suprafata varuita anterior, se va utiliza Saif Seal Primer.

Suprafete mucegaite : se utilizeaza in cateva straturi No Mould. Puful de mucegai ramas dupa uscare, se va sterge cu o carpa.

Suprafete patate, cu mirosuri : in spatiile unde se fumeaza foarte mult se utilizeaza No Smoke.

#### Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie al suprafetei, se dilueaza cu apa in proportie de 20-30%. Produsul se va amestece foarte bine inainte de aplicare. Se aplica in doua straturi, la diferenta de 4-6 ore. Aplicarea se poate efectua cu bidineaua, rola sau pompa. Nu se aplica sub temperaturi de +5°C. dispozitivele utilizate in aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa calduta.

# AKRIL 80

##### VOPSEA LAVABILA PENTRU PERETI

Este o vopsea pe baza apoasa pentru suprafete de interior. Este un material permeabil la aer, lavabil,  cu grad bun de acoperire si aplicare usoara. Datorita caracteristicii odorizante (miros de lamaie), spatiul in care s-a facut aplicarea produsului poate fi utilizat la cateva ore dupa aplicarea materialului. Este ideal pentru utilizarea in spatii publice precum spitale si scoli.

Culoare 		: cartela de culori Tintho

Caract.chimica	: rasina acrilica

Densitate 		: 1.60 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 25-

35%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 5-6 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 15 litri

Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica un strat de Saif seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa.

Suprafete vopsite anterior : daca vopseaua anterioara se cojeste, v-a trbui curata in intregime. Se aplica stabilizatorul Saif Seal Dur diluat in proprotie de 300% cu apa. Daca este o suprafata cu probleme, se va utiliza Saif Seal Primer.

Suprafete cu mucegai : se aplica cateva straturi de No Mould. Dupa uscare, puful de mucegai ramas se va curata cu o carpa si apoi se va aplica un strat de Saif Seal Primer.

Suprafete cu mirosuri : in spatiile unde se fumeaza mult sau exista multe mirosuri, se aplica un strat de No Smoke.

Modul de aplicare a produsului

In functie de gradul de absorbtie a suprafetei, se dilueaza in proportie de 20 – 30% cu apa. Inainte de aplicare, se va amesteca bine. Cel de al doilea strat se va aplica la 4-6 ore dupa prima aplicatie. Aplicatia se face cu bidineaua, rola sau o pompa. Nu se va  aplica sub temperaturi de +5°C. dupa utilizare, dispozitivile de aplicare se vor curata cu apa calduta.

# AKRIL 100

##### VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR

Este o vopsea pe baza apoasa pentru suprafete pereti  interior. Este un material permeabil (care permite suprafetelor sa respire), lavabil,  cu un grad bun de acoperire si aplicare usoara. Datorita caracteristicii odorizante (miros de lamaie), spatiul in care s-a facut aplicarea produsului poate fi utilizat la cateva ore dupa aplicarea materialului. Este ideal pentru utilizarea in spatii publice precum spitale si scoli.

Culoare 		: cartela de culori Tintho

Caract.chimica	: rasina acrilica

Densitate 		: 1.60 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 20-

30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 6-8 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 15 litri

Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica un strat de Saif seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa.

Suprafete vopsite anterior : daca vopseaua anterioara se cojeste, v-a trbui curata in intregime. Se aplica stabilizatorul Saif Seal Dur diluat in proprotie de 300% cu apa. Daca este o suprafata de caliatate proasta, se va utiliza Saif Seal Primer.

Suprafete cu mucegai : se aplica cateva straturi de No Mould. Dupa uscare, puful de mucegai ramas se va curata cu o carpa si apoi se va aplica un strat de Saif Seal Primer.

Suprafete cu mirosuri : in spatiile unde se fumeaza mult sau exista multe mirosuri, se aplica un strat de No Smoke.

Modul de aplicare a produsului

In functie de gradul de absorbtie a suprafetei, se dilueaza in proportie de 20 – 30% cu apa. Inainte de aplicare, se va amesteca bine. Cel de al doilea strat se va aplica la 4-6 ore dupa prima aplicatie. Aplicatia se face cu bidineaua, rola sau o pompa. Nu se va  aplica sub temperaturi de +5°C. dupa utilizare, dispozitivile de aplicare se vor curata cu apa calduta.

# WATER SATEN

##### VOPSEA SATINATA APOASA

Este o vopsea pe baza apoasa pentru suprafete pereti  interior. Este o vopsea rezistenta la spalari, mucegai si cu rezistenta mecanica. Are un grad  bun de acoperire si se aplica  usor. Are un aspect matasos. Este o solutie buna pentru protejarea suprafetelor de tencuiala de ciment, glet de ipsos, rigips (gips carton), lemn si mazonit. Prezinta  un grad bun de acoperire a suprafetelor umede si mucegaite.

Culoare 		: cartela de culori Tintho

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.35 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 15-

25%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 9-11 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 15 litri

### Pregatirea suprafetei de aplicare

Suprafete noi : ca amorsa, se utilizeaza un strat de Saif Seal Dur, diluat cu apa in proportie de 300%.

Suprafete vopsite anterior : se va controla starea vopselei anterioare. Daca este cazul, se vor curata zonele periate sau cojite anterior. Se aplica un strat de Saif Seal Dur diluat 300% cu apa, sau daca suprafat este de o calitate scazuta, se aplica Saif Seal Primer cu esenta de solvent.

Suprafete mucegaite : se aplica in cateva straturi produsul No Mould. Puful de mucegai ramas dupa uscare, se curata cu o carpa.

Suprafete cu mirosuri : pentru astfel de suprafete se aplica produsul No Smoke.

## Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie al suprafetei, produsul se dilueaza cu apa in proportie de 15-25%. Produsul trebuie foarte bine amestecat inainte de utilizare. Se aplica in doua straturi, la diferenta de 4-6 ore. Aplicarea se poate efectua cu o bidinea, rola sau pompa. Dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa calduta.

# UNO TOP

##### VOPSEA CU UTILIZARI MULTIPLE

Este o vopsea pentru orice tip de suprafete de interior si exterior, cu un grad mare de lipire, rezistenta la toate conditiile atmosferice. Este o vopsea lavabila, permeabila la aer, rezistenta la razele solare si mecanica, cu rezistenta pe timp indelungat. Aplicabila pe suprafete tencuite, de beton, mozaic, ipsos, metalice (zinc, fier), PVC, suprafete vopsite anterior si materiale de termoizolatie.

Culoare 		: catalog si paleta  de culoare, 156 culori/nuante

Carac. chimica	: copolimer acrilic stiren special

Densitate 		: 1.60 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare se dilueaza cu apa 20-

30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 7-10 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 15 litri

# Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : pe o suprafata tencuita se aplica Saif Seal Akril, iar pe o suprafata gletuita se aplica Saif Seal Dur.

Suprafete vopsite anterior si PVC : se aplica Saif Seal Primer.

Suprafete metalice (zinc etc) : se aplica Zinco Primer

Suprafete feroase : se aplica Noxide (antioxidant).

Suprafete lemnoase : se aplica direct produsul

#### Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie a suprafetei, se dilueaza cu apa in proportie de 20-30%. Se va amesteca bine inainte de aplicare. Se aplica in doua straturi, la diferenta de 4-6 ore. Uno Top se poate aplica utilizand o bidinea, rola sau popmpa. Nu este indicat a se aplica sub temperaturi de +5°C. dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa si sapun.

# SENESE

##### VOPSEA MODELABILA CU PENSULA

Este un sistem de vopsea decorativa compusa dintr-un amestec de diverse substante naturale si pigmenti minerali. Prezinta un aspect lucios,  excelent si diferit datorita modelului creat din pensula . Este un material ideal pentru restaurarile cladirilor antice si istorice.

Culoare 		: cartela de culoare Tintho si catalog de culori

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.35 kg/litru

Preparare 		: nu necesita preparare, se aplica direct produsul din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 6-7 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 15 litri

Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : se aplica un strat de Saif Seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa.

Suprafete vopsite anterior : se vor indeparta straturile vechi, prafuite si se vor peria toate particulele de praf si strat decojit. Pe suprafata astfel curata, se aplica un strat de amorsa Saif Seal Dur. Daca este vorba de o suprafata de proasta caliatate, se aplica Saif Seal Primer.

Modul de aplicare a produsului

Pe suprafata peretului neted se aplica un strat gros de Senese cu ajutorul unei pensule mari.  Trebuie avut grija ca urmele (desenul) lasate de perie sa fie bine conturate. Directia de aplicare cu peria poate fi orizontal diagonal sau orizontal vertical. Dupa uscarea stratului aplicat, cu marginea mistriei de otel foarte usor inclinata, se apasa cu putere pe suprafata. Astfel desenul pensulei va fi si mai pregnant si se vor obtine efecte mat-lucios si inchis-deschis. Ultima operatie de lucru cu mistria, scoate in evidenta desenul lasat de perie si inclinatia fondului. Dupa utilizare, dispozitivele de aplicare se vor curata cu apa calduta.

# MARBLECHROME

##### VOPSEA CROMATA, CU EFECTE

Este un material utilizabil pentru suprafete de interior, aplicabil intr-o culoare dorita, cu spatula sau mistria peste un strat de material Akrilik 100. Utilizand acest material se obtine un aspect cu efecte sidefate care scoate in prim plan culoarea stratului de material peste care s-a aplicat. Datorita caracteristicii de transparenta, ofera un aspect marmaorat. Este o vopsea lavabila, permeabila la aer, cu un consum foarte redus.

Culoare 		: catalog de culori si culorile  Akrilik 100

Caract.chimica	: copolimer acrilic stirol

Densitate 		: 1.35 kg/litru

Preparare 		: nu necesita preparare, se aplica direct produsul din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 6-7 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 15 litri

# Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica Saif Seal Dur in diluatie cu apa 300%.

Suprafete vopsite anterior : se verifica starea de degradare a vopselei aplicata anterior. Daca este cazul se va peria si dupa aceea se vor curata urmele de vopsea ramase. Se corecteaza zonele deteriorate si se aplica un strat de Saif Seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa. Daca este vorba despre o suprafata de proasta calitate, se va utiliza Saif Seal Primer.

#### Modul de aplicare

Se aplica doua straturi de Akril 100 de nuante potrivite , la diferenta de 4-6 ore. Dupa uscarea straturilor de Akrilik 100, Marblechrome-ul bine amestecat, se aplica in desen asimetric utilizand o spatula sau gletiera. In functie de dorinta, se pot aplica una peste cealalta de la 2 la 5 culori de Marblechrome, fara a le acoperi in totalitate pe celelalte. Astfel se obtin efecte deosebite datorate culorilor asortate cu nuanta utilizata la Akril 100.

# MILLELUCI

##### VOPSEA MULTICOLORA,  CU REZISTENTA MECANICA

Este o vopsea decorativa, cu rezistenta mecanica, aplicabila pe orice tip de suprafata. Se poate spala cu apa si un detergent obisnuit. Are un aspect lucios. Se poate aplica pe suprafete pereti, lemn si metal. Este rezistenta la uzura si nu mentine impuritatile.

Culoare 		: catalog de culori

Caract.chimica	: rasina pliolita

Densitate 		: 1.06 kg/litru

Preparare 		: la 5 litri se adauga apa in cantitate de ¾ pahar de apa

Temp.de aplicare	: nu se aplica sub +5°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 3-4 mp/litru

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 5 litri, 15 litri

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : daca aplicatia se va face peste o tencuiala subtire, mai intai se va smirghelui tencuiala dupa care se aplica un strat de Saif Seal Akrilik peste care se aplica un strat de Akrilik 100 la o culoare potrivita cu nuanta de Saif Seal Akrilik aleasa. Pentru celelalte tipuri de suprafete se aplica Saif Seal Dur si Akrilik 100, in nuante potrivite.

Suprafete vopsite anterior : daca vopseaua anterioara nu se cojeste este suficient a fi spalata cu apa pentru inlaturarea prafului.

Daca vopseaua anterioara este in stare proasta, se stabilizeaza aplicand Saif Seal Primer si apoi se aplica Akril 100.

Suprafete lemnoase : ca amorsa, se aplica un strat de Saif Seal Primer. Daca suprafata lemnoasa a fost vopsita anterior, se va curata de praf sau vopseaua care se cojeste, dupa care se va aplica un strat de Saif Seal Primer.

#### Modul de aplicare

La o galeata de 5 litri de Milleluci se adauga ¾ pahar de apa si se amesteca incet cu un obiect cu sectiune rotunda. Primul strat se aplica utlizand o pompa, miscand bratul pe orizontala in forma de opt. Pompa cu care se aplica produsul, se va tine la o distanta de 40-50 cm fata de suprafata pe care se aplica. Presiunea de lucru a pompei trebuie sa fie de 2-2.5 atmosfere.

# ARETINO

##### VOPSEA CU ASPECT DE PATINA

Este o vopsea decorativa, cu esenta naturala. Se utilizeaza usor pentru suprafete de interior si exterior, oferind un aspect cu efecte speciale. Este lavabila, nu se decoloreaza in timp si acopera/mascheaza cu usurinta defectele suprafetei pe care s-a aplicat.

Culoare 		: paleta de culori, 156 culori diferite

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.05 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei, se dilueaza cu apa 50-100%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: in functie de tipul suprafetei de aplicare, 20 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 5 litri

# Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : dupa utilizarea pe suprafetele de interior  a produsului Saif Seal Dur, iar pentru cele de exterior – saif Seal Akril, daca se doreste a se obtine o textura se va aplica Mikro si daca se doreste a se obtine o suprafata neteda se aplica Akril 100.

Suprafete vopsite anterior : Suprafete vopsite anterior : se verifica starea vopselei anterioare. Pe zonele unde aceasta se cojeste sau este deterioarata se curata si corecteaza. Se aplica o amorsa stabilizatoare, Saif Seal Primer.

Modul de aplicare a produsului

In functie de stratul amorsa dorit, se aplica Mikro, Akril 100, Elastobe sau Vega. Aceasta operatie se executa pentru uniformizarea suprafetei. Dupa utlizarea acestui strat, se aplica Aretino diluat In proportie de 50% cu apa, cu ajutorul unei perii. In functie de gradul de absorbtie a suprafetei si a temperaturii atmosferice, se asteapta un timp. Dupa aceea, cu o mistrie cu burete speciala sau o carpa din piele speciala produsele aplicate se imprastie sub la forma dorita (mai accentuat – mai putin vizibil) si in tonuri deschis – inchis. Dupa dorinta, se pot aplica una peste cealalta 2 sau 3 culori de Aretino.

# MANTOVANO

##### TENCUIALA STUCCO

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, cu o consistenta pastoasa compusa din amestecul de diverse tipuri de quartz, calcar si pigment. Permeabil la  vapori. Este rezistent la razele solare si toate conditiile atmosferice. Se poate utiliza pe suprafete tencuite, de beton, mozaic si peste  sistemele de termoizolatie.

Culoare 		: paleta de culori, 156 culori diferite

Caract.chimica	: mineral

Densitate 		: 1.65 kg/litru

### Preparare 		: nu necesita preparare, se aplica direct produsul din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: suprafete de interior =  0.8-1.0 kg/mp

: suprafete de exterior = 1.2-1.5 kg/mp

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 2.5 litri, 5 litri

### Pregatirea suprafetei de aplicare

Suprafete exterioare noi : se aplica un strat de Saif Seal Coat Quartz

Suprafete intrioare noi : se aplica un strat de Saif Seal Dur.

Suprafete vopsite anterior : se verifica starea vopselei anterioare. Pe zonele unde aceasta se cojeste sau este deterioarata se curata si corecteaza. Se aplica o amorsa stabilizatoare, Saif Seal Primer.

#### Modul de aplicare

Se amestce fara a mai adauga ceva. Se aplica un strat cu o gletiera din otel inoxidabil.pentru a se obtine o suprafata neteda, daca este nevoie se aplica si un al doilea strat. Dupa uscarea produsului aplicat, se smirgheluieste bine si se inlatura praful. Utilizand o spatula sau gletiera, se modeleaza desenul dorit (obiectul de aplicare se trage pe suprafata de aplicare ca si cand ati verifica stratul anterior) printr-o aplicare noua de produs.  Daca se doreste ca suprafata sa fie mai lucioasa, se apasa cu spatula sau gletiera mai tare pe material si se aplica apoi lacul special.

Produsul nu se aplica pe suprafete calde sau care sunt expuse direct razelor solare. Acelasi lucru este valabil si pentru suprafetele ude sau murdare. Temperaturile minime din seara zilei in care s-a aplicat produsul trebuie sa fie de minim +5°C. in timpul aplicarii, produsul trebuie protejat contra inghetului.  Se recomanda ca dupa finalizarea aplicatiei, pentru protejarea contra razelor UV, sa se aplice un strat de lac Xilo Wax.

# RIFLESSI

##### VOPSEA MODELATA CU BURETELE

Este un material pentru suprafete de  interior, aplicabil in doua straturi, cu efecte inchis-deschis, lucios-mat . Este o vopsea lavabila, antistatica care poate fi modelata in functie de desenul care se doreste a fi obtinut, cu diverse unelte manuale.

Culoare 		: catalog de culori, se pot obtine un numar nelimitat de culori

Caract.chimica	: RX - copolimer acrilic stiren

: RY – rasina acrilica

### Densitate 		: RX - 1.30 kg/litru

: RY – 1.65 kg/litru

Preparare 		: RX – se dilueaza cu apa 15-25%

: RY – se dilueaza cu apa 20-30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: RX =  11-13 mp/litru

: RY = 60-80 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: RX - 2.5 l, 5 l, 15 l

: RY – 0.75 l, 2.5 l, 5 l

#### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica Saif Seal Dur in diluatie cu apa de 300%.

Suprafete vopsite anterior : daca vopseaua anterioara este deteriorata, se va inlatura. Se aplica apoi Saif Seal Dur in diluatie de 300% cu apa sau Saif Seal Primer, daca este vorba despre o suprafata de calitate proasta.

#### Modul de aplicare

Se aplica unul sau doua straturi de Riflessi Base (RX), in mod egal pe toata suprafata, folosind o rola de lana cu fire drepte. Riflessi Finish (RY) se dilueaza cu apa in proportie de 40%. Se toarna pe o suprafata dreapta si se imbiba bine un burete de mare natural ud, cu aceasta diluatie. Se tamponeaza sistematic suprafata uscata pe care s-a aplicat RX, pentru conturarea desenului. Pentru ca aplicatia sa fie egala, imbibarea buretelui cu vopseaua diluata se va face identic/in aceeasi cantitate.

# NUVOLE

##### VOPSEA SIDEFATA

Este o vopsea decorativa de interior. Prin structura sa lucioasa-mata ofera un aspect catifelat elegant si delicat. Este rezistenta la spalari si uzura. Este un produs prezent in  doua tipuri : Nuvole si Nuvole Reflecte. Este vopsea care, in functie de unghiul de privire si a caderii razelor de lumina, isi schimba aspectul lucios.

Culoare 		: catalog de culori

Caract.chimica	: rasina acrilica speciala

Densitate 		: Nuvole Base - 1.40 kg/litru

: Nuvole Sky Coat – 1.02 kg/litru

Preparare 		: Nuvole Base –in functie de tipul suprafetei se dilueaza cu apa

25%

: Nuvole Sky Coat nu necesita preparare, se aplica direct produsul

din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: Nuvole Base =  6-7 mp/litru

: Nuvole Sky Coat = 6-7 mp/litru

Conditii depozitare 	: 18 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: Nuvole Base - 5 l, 15 l

: Nuvole Sky Coat – 5 l, 15 l

Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : se aplica Saif Seal Dur diluat in proportie de 300% cu apa.

Suprafete vopsite anterior : daca vopseaua anterioara este veche si se cojeste, se curata in intregime de pe suprafata. Se aplica Saif Seal diluat cu apa 300%, iar daca este vorba de o suprafata de proasta calitate, se aplica Saif Seal primer.

Modul de aplicare a produsului

Se aplica in doua etape :

- Nuvole Base, diluat maxim 20-25% cu apa, amestecat bine inainte de utilizare, in doua straturi aplicate la diferenta de 4-6 ore. Aplicatia se va face cu mare atentie pentru a fi uniforma, cu o culoare dorita, utilizand o perie de lana.

- Dupa uscarea aplicatiei de Nuvole Base,  se aplica culoarea dorita de Nuvole Sky Coat. Aplicatia se va executa cu o rola de lana sau o perie lata si imediat cu ajutorul uneltelor manuale speciale, se va modela in functie de desenul si efectul dorit. Daca se doreste, dupa uscarea stratului de Nuvole Sky Coat, se poate aplica un al doilea strat din acest produs. Important este ca a doua aplicatie sa se efectueze dupa uscarea totala a primului strat aplicat. Dupa utlizare, dispozitivele de aplicatie se vor curata cu apa calduta.

# ORION

##### TENCUIALA MARMORATA

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, cu componenta de granule naturale de granit si marmura originare din carierele italiene. Se aplica pe suprafete tencuite, de beton, mozaic, suprafete vopsite anterior si termoizolatii. Prin structura sa, ofera un aspect deosebit pentru interioare : magazine, birouri, accesuri cladiri, pereti scari, coridoare. Este prezent in doua tipuri, in functie de marimea granulelor (F-R).

Culoare 		: catalog de culori

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.90 kg/litru

Preparare 		: nu necesita preparare, se aplica direct produsul din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C (serie uzuala)

: intre +2°C si +25°C (serie X)

Consum 		: F =  3-3.5 kg/mp

: R = 4-4.5 kg/mp

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : nu este necesar a se aplica amorsa dectat in cazul culorilor deschise. Pentru culorile deschise se utilizeaza Saif Seal Coat Quartz.

Supafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete de glet : se aplica in prelabil un strat de Saif Seal Coat Quartz diluat 20%.

Suprafete lemnoase : se aplica in prealabil un strat de Opalite diluat 5-10% cu un tiner sintetic. Se lasa 12 ore pentru a se usca, dupa care se aplica un strat de Saif Seal Coat Quartz.

Suprafete speciale : daca suprafata prezinta pete (ex. : mucegai), se curata zonele respective cu o perie si apoi se aplica un strat de No Smoke (vopsea clorcauciuc cu esenta de solvent). Dupa uscare, se aplica un strat de Saif Seal Coat Quartz.

#### Modul de aplicare

Dupa amestecarea produsului, acesta se aplica folosind o gletiera metalica inoxidabila. Pentru a asigura uniformitatea aplicatiei, gletiera se inclina fata de suprafata si se inlatura surplusul de vopsea. Se lasa, in functie de temperatura mediului unde s-a efectuat aplicarea, 5-10 minute. Dupa aceea, cu gletiera umeda se apasa usor si se netezeste vopseaua aplicata. Aplicatia nu trebuie efectuata in conditii atmosferice umede (ploaie), direct sub razele solare, vant sau sub +5°C. Daca temperaturile din ziua cand se efectueaza aplicatia scad seara sub +5°C, aplicatia nu trebuie efectuata. Cand se aplica produsul Orion seria X, temperatura din ziua aplicatiei trebuie sa fie de minim +2°C.

# SIRIUS

##### TENCUIALA MARMORATA

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, cu componenta de granule naturale de granit si marmura originare din carierele turcesti. Se aplica pe suprafete tencuite, de beton, mozaic, suprafete vopsite anterior si termoizolatii. Prin structura sa, ofera un aspect deosebit pentru interioare : magazine, birouri, accesuri cladiri, pereti scari, coridoare. Este prezent in doua tipuri, in functie de marimea granulelor (F-R).

Culoare 		: catalog de culori

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.90 kg/litru

Preparare 		: nu necesita preparare, se aplica direct produsul din ambalaj

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C (serie uzuala)

: intre +2°C si +25°C (serie X)

Consum 		: F =  2.5-3 kg/mp

: R = 4-5 kg/mp

Conditii depozitare 	: 12 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 25 kg

Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : se va aplica o amorsa Saif Seal Coat numai in cazul culorilor deschise.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete de ipsos/glet : se aplica Saif Seal Quartz diluat 20% cu apa.

Suprafete lemnoase : un strat de Opalite diluat 5-10% cu tiner sintetic. Se lasa sa se usuce aproximativ 12 ore. Dupa aceea se aplica un strat de Saif Seal Quartz.

Suprafete speciale : daca suprafetele prezinta pete (mirosuri etc), se aplica un strat de No Smoke dupa curatarea zonelor respective cu o perie si inlaturarea prafului. Dupa uscare, se aplica un strat de Saif Seal Quartz.

Modul de aplicare a produsului

Dupa buna amestecare prealabila, se aplica utilizand o mistrie de otel inoxidabil. Pentru asigurarea grosimii uniforme a stratului aplicat, surplusurile se vor indeparta cu muchia mistriei. Dupa 5-10 minute de asteptare (in functie de temperatura mediului) , se preseaza usor stratul aplicat cu ajutorul mistriei umede. Aplicatie nu se va face in conditii atmosferice foarte insorite, umede (ploaie), vanturi puternice sau sub temperaturi de +5°C si cand temperaturile de seara zilei cand s-a executat aplicatia scad sub valoarea termica precizata.

Temperatura din din ziua aplicarii produsului Sirius X trebuie sa fie de minim +2°C.

# SAIFLIT

## TENCUIALA GRANULATA

Este un material pentru suprafete de interior si exterior, colorat cu pigmenti de fier, care are in componenta granule de marmura si calciu, cu diverse concentratii. Se poate utiliza pe suprafete de beton, mozaic, tencuiala, termoizolatii si suprafete vopsite anterior nedeteriorate. Este rezistenta la razele solare, lavabila, impermeabila, permeabila la aer. Are un grad bun de acoperire si o mare rezistenta in timp.

Exista trei tipuri : siliconica, pliolitica si acrilica.

Culoare 		: catalog de culori,  paleta de culoare/nuante, 156 de culori

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.9 kg/litru

Preparare 		: produsul nu necesita preparare, se aplica direct

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: F   =2.5-3  kg/mp

M   = 3.5-4 kg/mp

Conditii depozitare 	: cel putin 12 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se da unul sau doua straturi de Saif Seal Coat Quartz.

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

Suprafete cu mucegai : se aplica in unul sau doua straturi No Mould. Dupa uscare se curata de praf si se aplica Saif Seal Primer. Ca ultim strat se aplica Saif Seal Coat Quartz.

## Aplicarea produsului

Se va amesteca obligatoriu inainte de aplicare. Se intinde produsul cu o gletiera inoxidabila. Surplusul de material se indeparteaza cu marginea gletierei. Se va aplica cu grija, pentru ca stratul aplicat sa fie uniform ca grosime. Pentru micile retusuri, gletiera trebuie sa fie curata si umeda. Nu se aplica direct sub razele solare sau in conditii atmosferice cu vant. Trebuie ferita de medii umede (ploaie) timp de 24 de ore dupa aplicare. Nu se aplica sub temperaturi sub +5°C. Dispozitivele utilizate in aplicarea produsului, se vor curata cu apa calduta.

# MARMORINO

##### VOPSEA CU ASPECT DE PATINA

Este o vopsea decorativa de culoare naturala, care are in componenta prafuri naturala de marmura. Se utilizeaza usor pentru suprafete de interior si exterior, oferind un aspect deosebit. Este un produs cu grad mare de impermeabilitate (protejand astfel peretele pe care a fost aplicat), permeabilitate la vapori si rezistent in timp. Se poate aplica pe suprafete tencuite, de beton, mozaic si cele vopsite anterior dar nedeteriorate.

Culoare 		: culori naturale de marmura

Caract.chimica	: copolimer acrilic stiren

Densitate 		: 1.6 kg/litru

Preparare 		: in functie de tipul suprafetei, se dilueaza cu apa 50-100%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: suprafete interioare – 1-1.2 kg/mp

: suprafete exterioare – 1.2-1.4 kg/mp

Conditii depozitare 	: cel putin 12 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 25 kg

### Pregatirea suprafetei pentru aplicare

Suprafete noi : se aplica un strat de Saif Seal Coat Quartz

Suprafete vopsite anterior : se va verifica daca vopseaua anterioara este nedeterioarata si va rezista in timp. Zonele in care vopseaua anterioara este crapata/impuscata se va curata. Daca este cazul, se vor rezolva si celelalte probleme tehnice ale suprafetei, dupa care care se va da un strat de Saif Seal Primer (amorsa stabilizatoare) pentru stabilizarea suprafetei, astfel suprafata fiind pregatita pentru aplicarea urmatorului strat.

#### Modul de aplicare

Se aplica folosind o gletiera de otel inoxidabil. Primul strat se aplica in grosime de 1mm. Dupa uscare, pentru obtinerea unei suprafete netede, al doilea strat se aplica presand produsul pe suprafata. Pentru obtinerea unui aspect lucios, inainte ca produsul aplicat sa se usuce se preseaza cu gletiera (uscata). Daca se doreste un luciu mai pregnant, se va aplica un lac Xilo Wax.

Dupa utilizare, dispozitivele de aplicare se curata cu apa calduta.

###### SAIF SEAL PLYO

##### AMORSA TRANSPARENTA

Saif Seal Plyo este o amorsa pliolitica permeabila la vapori, care se utilizeaza pe suprafete tencuite vechi sau noi si care stabilizeaza suprafetele dteriorate, cojite sau vauite anterior. Datorita caracteristicii sale de aderenta, usureaza aderenta straturilor vechi cu cele noi si umple/corecteaza fisurile suprafetei de aplicare.

Culoare 		: transparent sau culori deschise din paleta de culori

Caract.chimica	: rasina pliolitica

Densitate 		: 0.9 kg/litru

Preparare 		: nu necesita preparare inainte de utilizare

Temp.de aplicare	: intre 0°C si +40°C

Consum 		: 9-10 mp/l

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

# Tip amabalaj 	: 15 litri

Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Se vor curata daca exista, zonele in care vopseaua anterioara se cojeste, sunt prafuite sau prezinta pete uleioase.

Modul de aplicare a produsului

Produsul se poate aplica fara o alta pregatire prealabila, dar se va amesteca foarte bine. Se aplica intr-un singur strat cu o pensula sau rola.

# MICACEO

##### VOPSEA METALICA , CU MICA

Este un produs pentru suprafete de interior si exterior, care are in componenta praf de mica si oxizi de fier care ajuta la protejarea suprafetelor metalice impotriva oxidarii in conditii atmosferice nefavorabile acestor tipuri de suprafete. Se utilizeaza in aplicari pe suprafete metalice sau cu scop decorativ pe suprafete de ciment, ipsos (glet), beton e.t.c.

Culoare 		: catalogul de culori sau cartele de culori

Caract.chimica	: rasina alchidica

Densitate 		: 1.35 kg/litru

Preparare 		: pentru aplicarile cu bidineaua se adauga 2% alcool, iar pentru

aplicarile cu pompa 10% alcool

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: 6-8 mp/l (variabil in functie de textura care se doreste)

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros

### Tip amabalaj 	: 0.750 l – 2.5 l – 15 l

# Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete metalice noi : acestea trebuie curata de orice depuneri de alta natura, rugina si substante uleioase. Ca amorsa, se aplica un strat de Noxide.

Suprafete feroase vechi : cu o perie de sarma, se vor curata in totalitate straturile anterioare de vopsea si se curata de praf. Se aplica un antioxidant No Rust. Dupa aceea se poate aplica si un strat de Noxide.

Suprafete lemnoase : mai intai se aplica Wood Protector, iar la 24 de ore se aplica Opalite.

Pereti : se aplica Saif Seal Dur diluat 300% cu apa.

Modul de aplicare a produsului : se dilueaza 10% cu alcool / spirt.

Aplicatia cu pompa ( diametrul gurii de stropire 2,5 mm) : in doua straturi.

Cu pensula : in cel putin doua straturi. Ultimul strat se va aplica usor, tinand pensula pe verticala.

Dupa utilizare, dispozitivele de aplicare se vor curata cu apa calduta.

###### SAIF SEAL DUR

##### AMORSA TRANSPARENTA

Se utilizeaza ca stabilizator pentru uniformizarea gradului de absorbtie a suprafetelor de ipsos (glet), ciment fibros si marmura sintetica si intarirea suprafetelor vopsite anterior. Este permeabil la aer, are grad bun de aderenta si se utilizeaza pentru toate tipurile de vopsea pe baza de apa.

Culoare 		: transparenta

Caract.chimica	: rasina acrilica speciala

Densitate 		: 1 kg/litru

Preparare 		: diluatie cu apa 300%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: 35-40 mp/l

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in ambalaj inchis ermetic

Tip amabalaj 	: 5 l – 10 l

#### Mod de aplicare

Suprafata pe care urmeaza a fi aplicat, trebuie sa fie uscata, neteriorata si neuleioasa. Se aplica un strat, diluat cu apa 300%. Se va folosi dupa o buna amestecare prealabila. Se aplica utilizand bidineaua sau rola.

###### SAIF SEAL AKRIL

##### AMORSA TRANSPARENTA

Este un produs pe baza de apa, utilizat ca amorsa de intarire sau stabilizator pentru suprafetele de interior si exterior. Se utilizeaza pentru uniformizarea gradului de absorbtie a suprafetelor noi. Se impregneaza foarte bine in materialul suprafetei, este permeabil la aer si se poate utiliza pentru orice tip de vopsea pe baza apoasa.

Culoare 		: transparenta

Caract.chimica	: rasina acrilica

Densitate 		: 1 kg/litru

Preparare 		: diluatie cu apa 300%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: 35-40 mp/l (variabil in functie de puterea de absorbtie a

suprafetei)

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in ambalaj inchis ermetic

Tip amabalaj 	: 5 l – 10 l

# SAIF SEAL PRIMER

# AMORSA TRANSPARENTA

Este un solvent stabilizator pentru suprafetele noi, vechi sau problematice. Este ideal pentru stabilizarea vopselelor deteriorate aplicate anterior. In afara de faptul ca se impregneaza foarte bine in materialul suprafetei, este un bun stabilizator, izolator si are caracteristici de protejare a suprafetei de factorii exteriori. Se poate aplica pe post de amorsa pentru orice tip de material.

Culoare 		: transparenta

Caract.chimica	: rasina policetovinilica, rezistenta la alchide

Densitate 		: 0.85 kg/litru

Preparare 		: tiner sintetic

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +35°C

Consum 		: 9-10 mp/l

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, mediu uscat si racoros

Tip amabalaj 	: 15 l

###### SAIF SEAL QUARTZ

##### AMORSA COLORATA

Este o amorsa colorata izolatoare pe baza apoasa, utilizata pentru suprafete de interior si exterior. Se utilizeaza in mod special ca amorsa pentru produsele grele si care se aplica in strat gros. Datorita uniformizarii culorii suprafetei anterioare si acoperirea micilor defecte ale acesteia, asigura utilizarea unei cantitati mai mici a prodului pentru care se foloseste ca amorsa.

Culoare 		: cartele de culoare / 156 de culori ; in functie de riscul de

decolarare a culorii se pot utiliza si culorile din catalogul de culori

Caract.chimica	: rasina acrilica

Densitate 		: 1.5 kg/litru

Preparare 		: diluatie cu apa 20-30%

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: 5-6 mp/l (variabil in functie de puterea de absorbtie a

suprafetei)

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in mediu uscat si racoros.

Tip amabalaj 	: 25 kg

### UNO SIL

VOPSEA SILICONICA PENTRU DIVERSE INTREBUINTARI

Se utlizeaza pentru suprafete de interior si exterior, prezinta un grad ridicat de aderenta la suprafata pe care se aplica, rezistnta la toata intemperiile atmosferice, permeabila la aer, lavabila, rezistenta la razele solare si lovituri mecanice. Se poate aplica pe suprafete de beton, tencuiala, mozaic, sisteme de izolatie si suprafete vechi nedeteriorate, glet, metalice (fier, zinc) , inclusiv suprafete PVC.

Culoare 		: cartele si catalog de culori

Caract.chimica	: rasina acrilica siliconica

Densitate 		: 1.6 kg/litru

Preparare 		: se poate dilua 20-30% in functie de gradul de absorbtie a

suprafetei de aplicare

Temp.de aplicare	: intre +5°C si +40°C

Consum 		: 7-10 mp/l (variabil in functie de tipul suprafetei)

Conditii depozitare 	: cel putin 18 luni la min. +5°C, in ambalaj inchis ermetic

Tip amabalaj 	: 2.5 l – 15 l

Pregatirea suprafetei pentru aplicarea produsului

Suprafete noi : pe o suprafata tencuita cu mortar de ciment se aplica Saif Seal Akril, iar pe o suprafata gletuita se aplica Saif Seal Dur.

Suprafete vopsite anterior si PVC : se aplica Saif Seal Primer.

Suprafete metalice (zinc etc) : se aplica Zinco Primer

Suprafete feroase : se aplica Noxide (antioxidant).

Suprafete lemnoase : se aplica direct produsul

#### Modul de aplicare

In functie de gradul de absorbtie a suprafetei, se dilueaza cu apa in proportie de 20-30%. Se va amesteca bine inainte de aplicare. Se aplica in doua straturi, la diferenta de 4-6 ore. Uno Sil se poate aplica utilizand o pensula, rola sau pompa. Nu este indicat a se aplica sub temperaturi de +5°C. dispozitivele de aplicare, dupa utilizare se vor curata cu apa si sapun.